- Variedades de galvanotecnia (tipos)

La industria de la galvanotecnia se encuentra divida en dos especialidades que se mencionan a continuación:

  - Galvanoplastia: Proceso que consiste en la deposición electrolítica de capas metálicas sobre objetos metálicos (acero, cobre, latón) y no metálicos (principalmente plásticos y otros como parafina y cera de abejas). Los procesos en los que tiene lugar la galvanoplastia se dividen en dos:

- Electroformación de láminas para moldes: Los metales más usados para ello son estaño y cromo.

- Revestimiento de protección o decoración: Los metales más usados para ello son níquel, cobre y plata.

  - Galvanostegia: Proceso que se lleva a cabo con base en recubrimiento electrolítico sobre superficies metálicas. Este proceso se puede dar a través de dos categorías, según como sea colocada la pieza en el terminal (catódico o anódico) al realizarse el tratamiento:

- Catódica: se realiza con el fin de brindar a la pieza protección contra la corrosión, dar buen aspecto estético y potenciar propiedades superficiales.

- Anódica: también llamada “anodizado”, y consiste en la formación de películas de óxido del mismo metal tratado para su aislamiento y protección.

La electrodeposición tanto en la superficie de materiales metálicos o plásticos da lugar a procesos como:

- Cromado: Técnica que se lleva a cabo en un medio ácido y se fundamenta en la electrodeposición del cromo sobre la superficie de una material metálico o no metálico, que previamente pudo o no haber sido sometido a un niquelado o cobreado.

Se realiza el baño electrolítico de cromo detallado a continuación en la Tabla 1, se tiene la composición de la solución líquida, en adelante electrolito, a alta temperatura y que puede incluir catalizadores, los electrodos que pueden emplearse como ánodos y las condiciones de este para lograr la deposición del ácido crómico disuelto en el cátodo.

Tabla 1. Baño electrolítico tipo para el cromado

| Metal depositado | Tipo de baño | Composición del baño | Ánodos | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cromo | Ácido | - Ácido crómico - Ácido sulfúrico | - Cromo - Antimonio | 40 – 50 °C |

Nota: Adaptado de Mejía & Sánchez (2001)

El cromado por electrolisis tiene lugar desde el generador de corriente eléctrica, el cual incita la oxidación en el ánodo, alrededor del cual se forma una capa de óxido que conduce corriente eléctrica hacia el electrolito con la finalidad de llevar los iones de cromo que se encuentran en este y que se depositarán en forma de cromo metálico sobre la superficie de las piezas a cromar.

Tipos de cromado:

- Cromado duro: Son depósitos electrolíticos de gran espesor que brinda a la superficie de componentes industriales: dureza, resistencia al desgaste y a la corrosión.

- Cromado decorativo: Son depósitos electrolíticos de finas capas cuya función es el mejoramiento estético de las piezas. De esta manera, su función estética da lugar a tres tipos de acabados: cromado brillante, cromado mate y cromado satinado.

- Niquelado: Técnica de recubrimiento metálico que se lleva a cabo en un medio ácido y se fundamenta en la electrodeposición del níquel sobre una superficie metálica.

En la Tabla 2 se detalla el baño electrolítico de níquel, así pues, se tiene la composición del electrolito que variará según el tipo de niquelado, los electrodos que pueden emplearse como ánodos y las condiciones de este para lograr la deposición del níquel en el cátodo.

Tabla 2. Baño electrolítico tipo para el niquelado

| Metal depositado | Tipo de baño | Composición del baño | Ánodos | Temperatura | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel | Ácido | - Sulfato de níquel - Cloruro de níquel - Ácido bórico - Sacarina - Tiourea - Sódico | Níquel | 40 – 50 °C | 4,2 – 4,8 |

Nota: Adaptado de Mejía & Sánchez (2001)

En el proceso electrolítico del níquel tanto ánodo como cátodo están en parte sumergidos en el electrolito y conectados al polo positivo y negativo del generador eléctrico respectivamente, la corriente circula del ánodo al cátodo, pasando por el electrolito, al cual se van desplazando los iones de níquel del ánodo hasta llegar a recubrir la superficie de las piezas a niquelar.

Tipos de niquelado:

- Niquelado brillante: Además de los sulfatos, cloruros, ácido bórico y humectantes en el electrolito, este incluye los abrillantantes, por ejemplo, sacarina, proporcionando brillo a las piezas.

- Niquelado mate: A diferencia del niquelado brillante, este utiliza matizantes en lugar de los abrillantantes, cubriendo de capas gruesas concentradas de níquel las superficies de las piezas a niquelar

- Niquelado satinado: Se obtiene tras matizar el niquelado brillante o variando la composición del niquelado mate. Tiene un acabado parecido al del acero inoxidable.

- Cobreado: Técnica que se lleva a cabo en un medio ácido o medio alcalino y se fundamenta en la electrodeposición del cobre sobre una superficie metálica o plásticos.

El baño electrolítico del cobre detallado en la Tabla 3, muestra la composición del electrolito, se trata de una disolución acuosa que además de contener sales, nivelantes y abrillantantes, contienen un ácido (ácido sulfúrico) o una base (cianuro), según sea baño de cobreado ácido o alcalino respectivamente, los electrodos positivos que pueden emplearse como ánodos y las condiciones de trabajo para lograr la deposición del cobre en el cátodo.

Tabla 3. Baño electrolítico tipo para el cobreado ácido y alcalino

| Metal depositado | Tipo de baño | Composición del baño | Ánodos | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | Ácido | - Sulfato de cobre - Cloruro de cobre - Abrillantantes - Nivelantes - Ácido sulfúrico | Cobre | 20°C - 40°C |
| Cobre | Alcalino | - Sulfato de cobre - Cloruro de cobre - Cianuro - Metal alcalino | Cobre | 32°C - 38°C |

Nota: Adaptado de Electro Níquel FORCÁN (2021), Jiménez (2018)

En el proceso electrolítico del cobre tanto ánodo como cátodo también están un poco sumergidos en el electrolito y conectados al polo positivo y negativo del generador eléctrico respectivamente, la corriente transita del ánodo al cátodo, pasando por el electrolito, al cual se van desplazando los iones de cobre del ánodo hasta depositarse sobre la superficie de las piezas a cobrear.

Tipos de cobreado:

- Cobre ácido: La composición de este electrolito está constituida además de sulfatos y cloruros, por abrillantantes, nivelantes y ácido sulfúrico, haciendo de esta una compleja combinación y por ende un proceso de difícil realización.

- Cobre alcalino: La composición de este electrolito está constituida además de sulfatos y cloruros, principalmente por cianuro y metal alcalino.

2. Aplicaciones a piezas y materiales

Las aplicaciones de estos procesos son diversas y depende de lo que quiera obtener:

2.1. Recubrimiento de cromo: Las propiedades que posee el cromo, tales como dureza y anticorrosión permiten aplicaciones a piezas sometidas a restauración, fricción, roce continuo y expuestas a ambientes húmedos. De manera general se utiliza como acabado final después de otros recubrimientos como niquelado o cobreado.

Entre los materiales o piezas a los que se aplica el cromado según el tipo, tenemos:

- Cromado duro: Su aplicación es en componentes que están sometidos a impactos, rozamientos o altas temperaturas, tales como pistones, cojinetes, cigüeñales, cilindros hidráulicos, válvulas.

- Cromado decorativo: Se aplica a productos industriales o para el hogar: piezas de la industria automotriz, accesorios de baño, tiradores, pomos.

- Cromado brillante: se aplica a objetos de equipamiento comercial, hostelería y en válvulas.

- Cromado mate: utilizado para el grabado de material laminado en el papel y plástico

- Cromado satinado: usado en muebles metálicos y productos de iluminación.

  - Recubrimiento de níquel: Las propiedades que posee el níquel, tales como buen conductor de la electricidad, ductilidad, ferromagnético, resistente a la abrasión, resistente al ataque de ácidos y bases y tener buen potencial como catalizados, dan lugar a su uso en diversas aplicaciones.

- Niquelado brillante: en el sector industrial se pueden encontrar las válvulas, griferías, cerrajería y piezas de fabricación de herramientas.

- Niquelado mate: piezas de decoración

- Niquelado satinado: piezas de decoración

  - Recubrimiento de cobre: Las propiedades que posee el cobre, tales como conductividad eléctrica y ductilidad, dan lugar a su uso en diversas aplicaciones.

De esta manera, su aplicación es como acabado final en el sector industrial para piezas que luego serán soldadas y en el sector decorativo para restaurar objetos añejos; o como proceso intermedio en el desarrollo de otros, es decir, para un posterior niquelado o cromado.

Libro? -> Reutilización de lodos inorgánicos procedentes de la industria de galvanotecnia para elaboración de adoquines de concreto y galvanotecnia para elaboración de adoquines de concreto y seguimiento de los contaminantes Cr y Zn seguimiento de los contaminantes Cr y Zn

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2305&context=ing_ambiental_sanitaria

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PART4.pdf

Cromado -> https://www.quimica.es/enciclopedia/Cromado.html

Niquelado -> https://www.quimica.es/enciclopedia/Niquelado.html

Cobreado -> https://electroniquelforcan.com/cobreado-de-metales/

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/14149/1/T-UCE-0010-ET001-2018.pdf

# Referencias

Electro Níquel FORCÁN. (2021). Cobreado de metales. Obtenido de Electro Níquel FORCÁN: https://electroniquelforcan.com/cobreado-de-metales/

Electro Níquel FORCÁN. (2021). Cromado de metales. Obtenido de Electro Níquel FORCÁN: https://electroniquelforcan.com/cromado-de-metales/

Electro Níquel FORCÁN. (2021). Niquelado de metales. Obtenido de Electro Níquel FORCÁN: https://electroniquelforcan.com/niquelado-de-metales/

Jiménez, L. (2018). Recubrimientos metálicos de: Cobre, Crono, Níquel en piezas ferrosas mediante el procesos electrolítico. Trabajo de investigación previo a la obtención del Grado Tecnologo Superior en Electromecánica, Universidad Central del Ecuador, Ecuador. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/14149/1/T-UCE-0010-ET001-2018.pdf

Mejía, K., & Sanchez, J. (2001). Diagnóstico ambiental para sector industrial de la galvanotecnia en la ciudad de Bogotá D.C. Título profesional. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2305&context=ing_ambiental_sanitaria

Quimica.es. (s.f.). Cromado. Obtenido de Quimica.es: https://www.quimica.es/enciclopedia/Cromado.html

Quimica.es. (s.f.). Niquelado. Obtenido de Quimica.es: https://www.quimica.es/enciclopedia/Niquelado.html

Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ecuador. (2011). Estudio para conocer los potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador. Obtenido de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica: https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PART11.pdf

Para la aplicación a cada uno de estos se debe tener en cuenta tanto la técnica requerida para lograr el objeto deseado, como la sustancia que se utilice para el recubrimiento.

- Industria automotriz

- Electrodomésticos

- Construcción

- Industria hospitalaria

- Joyería

- Plomería

- Máquinas de oficina

- Electrónica

- Ferretería

- Discos fonográficos

- Monedas

- Objetos de plástico: Muñecos

Recubrimiento de cobre

Capa base para el cromado o la vulcanización en acero de derivados del caucho.

Recubrimiento decorativo de piezas de materiales no metálicos

Generación de las venas conductoras de circuitos impresos.

Recubrimiento de cromo

Recubrimiento anticorrosivo y decorativo.

Recubrimiento resistente a la fricción en materiales ferrosos.

Material para el relleno de zonas desgastadas en piezas de fricción.

Superficie muy dura en ciertas aplicaciones.

- Recubrimiento para lograr resistencia y como material para el relleno de zonas desgastadas en las piezas (materiales ferrosos) sometidas a fricción o roce constante,

- Piezas expuestas a ambientes exteriores y húmedos

- Restauración de objetos metálicos

- Recubrimiento anticorrosivo y decorativo.

Recubrimiento de niquel

Recubrimiento anticorrosivo y decorativo.

Capa base para el cromado.

Recubrimiento de contactos eléctricos en conectores comunes.

https://idoc.pub/documents/galvanostegia-y-galvanoplastia-pd49emxyq8l9

https://www.areatecnologia.com/materiales/galvanotecnia.html

Libro? -> Reutilización de lodos inorgánicos procedentes de la industria de galvanotecnia para elaboración de adoquines de concreto y galvanotecnia para elaboración de adoquines de concreto y seguimiento de los contaminantes Cr y Zn seguimiento de los contaminantes Cr y Zn

Hidrofóbico -> https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/186137-El-agua-y-los-plasticos-dificil-amistad.html

Solvatación -> https://www.lifeder.com/solvatacion/

Para llevar a cabo este proceso este proceso se tiene en cuenta los siguientes pasos:

- Desengrase: se requiere del uso de solventes por la naturaleza hidrofóbica de los plásticos y se produce un ligero ablandamiento superficial producto de la solvatación parcial de las moléculas polimétricas y también de la reacción parcial con el polímero.

- Acondicionamiento: proporciona rugosidad superficial y puntos de enlace químico para los metales que será aplicados más adelante.

- Sensibilización y activación de la superficie: adsorción de un material oxidable. La oxidación del sensibilizador sirve para depositar una superficie catalítica en la plástica.

- Pos-nucleación: se forma el catalizador de paladio para lo cual es necesario emplear un agente reductor.

- Premetalizado: metalizado previo que se realiza con soluciones de iones cobre o niquel, logrando obtener la superficie conductora a través de un proceso autocatalítico.

- Metalizado: la superficie plástica debe ser conductora producto del proceso anterior para finalmente hacer el metalizado, el cual se lleva a cabo con otro metal.

ELECTRODEPOSICIÓN DE CROMO

Los depósitos de cromo electrodepositado se encuentran entre los más importantes y se utilizan casi exclusivamente como depósito final de las piezas. Sin las propiedades físicas que ofrecen los depósitos de cromo galvánico, la vida útil de la mayoría de las piezas sería mucho más corta debido al desgaste, la corrosión, etc. Las piezas tendrían que ser reparadas con más frecuencia, o tendrían que fabricarse con materiales más caros, con lo que se desperdiciarían recursos valiosos.

El grosor de los depósitos de cromo galvánico se divide en dos categorías: decorativos y funcionales.

- Los depósitos decorativos suelen tener un grosor inferior a 0,80 mm. Ofrecen un aspecto agradable y reflectante, a la vez que proporcionan de la corrosión, la lubricidad y la durabilidad. Los depósitos de cromo decorativos suelen estar chapados sobre níquel, pero a veces se aplican directamente sobre el sustrato de la pieza.

- Los depósitos de ''cromo duro'' funcional tienen un espesor de más de 0,80 mm y se utilizan para aplicaciones industriales, no decorativas. A diferencia de los depósitos decorativos, el cromo funcional suele aplicarse directamente sobre el sustrato y sólo ocasionalmente sobre otros electrodepósitos, como el níquel.

Los recubrimientos industriales aprovechan las propiedades especiales del cromo, como la resistencia al calor, la dureza, el desgaste, la corrosión, la erosión, y un bajo coeficiente de fricción. Aunque no tiene nada que ver con rendimiento, muchos usuarios quieren que sus depósitos funcionales de cromo tengan también un aspecto decorativo.

Los depósitos funcionales también se utilizan en piezas como herramientas de corte y de acero y son incluso más finos que los depósitos decorativos.

COMPARACIÓN ENTRE CROMO HEXAVALENTE Y TRIVALENTE

El tipo comercial más común y antiguo de proceso de cromo utiliza cromo hexavalente (Cr6 þ ) en una solución acuosa que contiene uno o más catalizadores.

El proceso comercial de cromado hexavalente principalmente de los trabajos realizados en 1923 y 1924 por Dubpernell [1] y Fink [2]. Liebreich [3] hizo descubrimientos más o menos simultáneos, pero su trabajo quedó de la importancia del ión cromo trivalente.

A principios de la década de 1970, los procesos de cromo trivalente decorativo acuos (Cr3 þ ) comenzaron a tener éxito comercial.

Los procesos trivalentes funcionales (depósitos gruesos) tardaron en estar disponibles hasta principios de la década de 2000. La mayoría de los depósitos de cromo trivalente funcionales no son cristalinos como los producidos de los procesos de cromo hexavalente, lo que da lugar a una reducción de las propiedades físicas.

Las mejoras notables en el cromo hexavalente con la introducción de sistemas catalizados orgánicamente.

Los sistemas de doble catalización (catalizadores mixtos) introducidos en 1949 suelen contener sulfato y silicofluoruro en formas autorreguladas [4] o reguladas por el operador.

En comparación con los procesos comerciales iniciales, que sólo estaban catalizados por sulfato, los procesos de doble catalizador ofrecen mayores velocidades de revestimiento y ayudan a activar la pieza antes de que se produzca el proceso de metalización del sustrato. Los compuestos de fluoruro con solubilidad limitada suministran el catalizador de fluoruro libre en los procesos autorregulados. Los compuestos de fluoruro no disueltos permanecen en el baño hasta que se disuelven para aumentar la concentración de fluoruro libre. Los baños regulados por el operador dependen de las adiciones adecuadas de fluoruro libre desde fuera del tanque.

Los procesos catalizados orgánicamente han aumentado la velocidad de los depósitos, y no graban los sustratos de hierro. Los aditivos orgánicos patentados se añaden desde fuera del tanque para mantener la concentración adecuada. Este proceso es muy adecuado para aplicaciones funcionales.

PRINCIPIOS

A diferencia de la mayoría de los otros metales chapados, el cromo no puede depositarse a partir de una solución acuosa que contenga únicamente iones metálicos. Los procesos con cromo deben contener uno o más radicales ácidos que actúan como catalizadores (para el hexacromo) o complejos (para el tricromio) para provocar o ayudar a la deposición catódica del cromo metálico.

Los catalizadores más utilizados en los procesos de hexcromo de doble catalizador (mixto) son el sulfato y el fluoruro. El fluoruro está generalmente en forma de un complejo como el silicofluoruro, ya que los fluoruros simples son efectivos en cantidades tan pequeñas que el control del proceso se hace difícil. Para un funcionamiento continuo satisfactorio, la relación (en peso) entre el ácido crómico y el total de radicales ácidos del catalizador debe mantenerse dentro de unos límites definidos: preferiblemente alrededor de 100 : 1 en el caso del sulfato [2, 3].

Los aditivos orgánicos patentados, introducidos a mediados de los años 80, se utilizan junto con el sulfato en los procesos de cromo hexavalente de alta velocidad catalizados orgánicamente.

Dado que no se utiliza fluoruro, estos procesos no graban el acero, lo que podría contribuir a la acumulación de contaminantes de hierro. Las concentraciones de cromo hexavalente, sulfato y ácidos orgánicos deben ser controlados dentro de un rango para operar.

Estos procesos también pueden funcionar a temperaturas más altas que otros procesos de cromo hexavalente, lo que permite la corriente para obtener velocidades de revestimiento más rápidas.

La figura 7.1 muestra la conductividad y la densidad de las soluciones de ácido crómico puro. Se basan en las mediciones realizadas en el National Institute for Standards and Tecnología (NIST) [9] (originalmente denominado National Bureau of Standards, NBS).

Pequeñas cantidades de Cr(III) (Cr3 þ ,cromo trivalente) y otros cationes disminuyen la conductividad. La conductividad máxima no se alcanza hasta una concentración de 400-500 g L1 de ácido crómico.

Los procesos comerciales de cromado suelen utilizar baños de 200-400 g de ácido crómico L1 para obtener la mejor conductividad posible, junto con una eficiencia de corriente aceptable, depósitos satisfactorios y una composición de la solución estable y fácil de mantener. En la práctica, las concentraciones de ácido crómico se incrementan para superar el efecto de los contaminantes que disminuyen la conductividad del baño. Las mayores concentraciones de ácido crómico aumentan las pérdidas de solución debido a un mayor arrastre, lo que supone una mayor necesidad de recuperación de la solución o de tratamiento de residuos.

La gravedad específica de los baños proporciona una medida aproximada de la concentración de ácido crómico, especialmente si se tienen en cuenta otras sales que se sabe que están presentes.

El sulfato suele estar presente en todos los baños de cromo hexavalente, ya que incluso los mejores grados comerciales de trióxido de cromo (CrO3) contienen sulfato como impureza.

El trióxido de cromo, también llamado anhídrido de cromo, es la fuente más común de iones de cromo hexavalente. Aunque químicamente es incorrecto, el trióxido de cromo suele denominarse ácido crómico. En realidad, el ácido se forma en solución acuosa.

El ácido sulfúrico y el sulfato de sodio son las fuentes más comunes de sulfato adicional; el ácido fluorosilícico y los silicofluoruros [8] son las fuentes más comunes de fluoruro.

Las referencias a la cantidad de agente catalítico o radical ácido en un baño suelen referirse a la cantidad total de iones sulfato e iones de fluoruro, aunque el método para determinarlos puede variar entre los procesos y necesita ser bien entendido cuando se utiliza un proceso concreto.

Aunque la eficacia actual en los baños de cromo hexavalente es baja (generalmente entre el 10 y el 25%, dependiendo del proceso), se obtiene una tasa bastante alta de placa brillante

Cuando se utilizan densidades de corriente relativamente elevadas, se obtiene una tasa bastante alta de placa brillante.

La figura 7.2 muestra los depósitos que ofrecen las mejores propiedades físicas. En esta figura, las líneas semiestructuradas A y B circunscriben las zonas de placa brillante de baja y alta concentración de trióxido de cromo, respectivamente.

La zona completa de revestimiento brillante está circunscrita por la línea X.

Los voltajes necesarios son más altos que en la mayoría de los otros procesos de galvanoplastia, generalmente de 4 a 12 V, dependiendo de las las condiciones de funcionamiento. Además, la corriente y la tensión elevadas deben aplicarse con una ondulación muy baja [el porcentaje de corriente alterna (ac) superpuesta a la corriente continua (dc)].(cc)].

En consecuencia, los rectificadores utilizados deben tener un rizado menor y una mayor capacidad para el cromado que la requerida para la mayoría de los otros metales, pero esta desventaja no ha obstaculizado seriamente el uso generalizado y creciente de este proceso.

A veces se utilizan ánodos auxiliares especiales, máscaras y escudos para cubrir huecos profundos o partes empotradas y, sobre todo, para obtener un espesor más más uniforme.

El poder de penetración (distribución del recubrimiento en el rango de densidad de corriente de la pieza) del cromo hexavalente es relativamente pobre comparado con la mayoría de los metales como el níquel. Los procesos de cromo trivalente tienen un poder de penetración mucho mayor y se aproximan mucho al de los procesos de níquel basados en Watts. Sin embargo, se puede obtener una cobertura utilizable con los procesos de cromo hexavalente, incluso en el revestimiento de artículos de forma irregular si se mantienen cuidadosamente las condiciones óptimas del baño.

A veces se utilizan ánodos auxiliares especiales, máscaras y escudos para cubrir huecos profundos o partes empotradas y, sobre todo, para obtener un espesor. Estas técnicas son similares a las utilizadas con otros procesos de revestimiento, pero deben diseñarse de acuerdo con los principios establecidos de tamaño amplio para una distribución uniforme de la corriente.

Los complejantes propios en forma de radicales ácidos orgánicos estabilizan los iones de cromo trivalentes en una solución acuosa de pH 2-4, solución acuosa [10, 11]. Los sulfatos y cloruros, en cantidades, se utilizan para aumentar la conductividad del baño. Las formulaciones comerciales de cromo trivalente son mucho más complejas que las formulaciones de cromo hexavalente y, en la actualidad, son todas patentadas. Los procesos de cromo trivalente platean entre dos y tres veces más rápido que los procesos de cromo hexavalente a con densidades de corriente mucho más bajas.

Las técnicas de alteración de la corriente utilizadas en los procesos de cromo hexavalente no suelen ser necesarias en los procesos de cromo trivalente, ya que tanto el lanzamiento como el recubrimiento (capacidad de recubrimiento en baja densidad de corriente) son mejores que las de los procesos de cromo hexavalente.

Como ya están presentes, las concentraciones de iones sulfato y cloruro no tienen que controlarse estrictamente en los procesos de cromo trivalente como se requiere en los procesos de cromo hexavalente.

Los procesos de cromo hexavalente, son menos sensibles a la contaminación metálica que los procesos trivalentes, pero los contaminantes metálicos se eliminan fácilmente de los procesos trivalentes mediante la circulación continua del baño a través de resinas de intercambio iónico. La contaminación orgánica suele eliminarse mediante la filtración con carbón.

El funcionamiento y el mantenimiento del baño para los procesos de cromo trivalente son mucho más parecidos a los que se requieren para los procesos de níquel que para los procesos de cromo hexavalente.

Información sobre los procesos de cromo trivalente, ya que se trata de un proceso reservado, es muy nuevo, y hay varias químicas diferentes disponibles en el mercado.

ELECTRODEPOSICIÓN DEL CROMO

El cromo, un elemento de transición típico, forma muchos compuestos coloreados y paramagnéticos. El cromo tiene estados de oxidación como sigue: 2, 1, 0, þ 1, þ 2, þ 3, þ 4,þ 5, þ 6; el estado de oxidación más alto, þ 6, corresponde a la suma de los números de electrones 3d y 4s. El más bajo, þ 2, 1,0, y þ 1, son estados de oxidación formales mostrados por cromo en compuestos como los carbonilos, los nitrosilos y los complejos organometálicos.

El cromo divalente en el estado de oxidación þ 2 no se consideraba en el pasado

En el pasado se consideraba de especial interés para los mecanismos de etectrodeposición. Sin embargo, desempeña un papel en la pasivación del cromo. Recientemente se ha reconocido que, probablemente, desempeña un papel en los mecanismos de deposición y disolución. La característica más destacada del ion Cr2 þ (azul celeste en solución acuosa) es su fuerza como agente reductor Cr3 þ þ e $ Cr2 þ , E0 ¼ 0,41 V. Dado que se oxida fácilmente oxidado por el oxígeno, la conservación de la solución requiere la conservación de la solución requiere la exclusión del aire. Incluso en estas condiciones el ion Cr2 þ es es oxidado por el agua con la formación de hidrógeno. La velocidad de oxidación depende de varios factores, como la acidez y los aniones presentes.

Se sabe desde hace tiempo [12] que el cromo puro (normalmente obtenido por vía electrolítica) se disuelve en ácidos para formar Cr2 þ sin (o muy poco) Cr3 þ si la solución está protegida del aire; al parecer, las impurezas catalizan la formación de Cr3 þ . Las soluciones de cromo ( þ 2) también pueden obtenerse [13, 14] por reducción electrolítica de Cr3 þ cromo ( þ 3).

El cromo ( þ 3) es el estado de oxidación más estable y más importante estado de oxidación del elemento. Los valores de E0 [15] muestran que tanto la oxidación de Cr2 þ a Cr3 þ como la reducción de Cr6 þ a Cr3 þ se ven favorecidas en soluciones acuosas ácidas.

La preparación de compuestos de Cr3 þ a partir de cualquiera de los dos estados presenta pocas dificultades y no requiere condiciones especiales.

The chemistry of Cr3 þ in aqueous solutions is coordination chemistry. It is demonstrated by the formation of kinetically inert outer orbital octahedral complexes. The bonding

224 ELECTRODEPOSICIÓN DE CROMO

en forma líquida para el revestimiento de bastidores ordinarios o para los topes. El uso de

El uso de bastidores aislados supone un ahorro de energía y productos químicos y

y de productos químicos, y proporciona un revestimiento mucho mejor. Cera de parafina microcristalina de alta fusión

cera de parafina microcristalina y de alta fusión de naftalina clorada

cera clorada de alta fusión se utilizan también para el

cromo industrial.

Los tanques pueden calentarse y enfriarse mediante bobinas de aleación de plomo

sumergidos en la solución. Titanio, columbio, tantalio,

teflón, o intercambiadores de calor de acero inoxidable recubiertos de teflón se han llegado a utilizar ampliamente por su larga vida útil y su eficaz funcionamiento. Más duradero que el

titanio, el tántalo es probablemente el material más adecuado.

Su elevado coste inicial puede justificarse por un largo periodo de funcionamiento sin problemas. Las bobinas de titanio no son la mejor opción para

soluciones a base de flúor.

Debido a las densidades de corriente relativamente altas utilizadas en

cromo, es necesario que todos los componentes del

circuito sean de tamaño suficiente para transportar el amperaje requerido

sin que se produzca un sobrecalentamiento o una excesiva caída de tensión. Los tanques de

Los tanques de revestimiento tienen que ser de un tamaño tal que las piezas puedan colocarse

10-25 cm (4-10 pulg.) desde los lados y el fondo de la pila

así como de la superficie. Al diseñar el tanque y la

capacidad del rectificador, debe tenerse en cuenta una

carga de corriente ideal de l-1,5 AL1 del volumen del tanque. Esto permitirá

Esto ahorrará la energía necesaria para el calentamiento y la refrigeración en tanques mal diseñados.

de los tanques mal diseñados.

7.6 BAÑOS DE ÁCIDO CRÓMICO: FUNCIONAMIENTO CONDICIONES

En general, la placa brillante se obtiene manteniendo la temperatura y la densidad de corriente dentro de unos límites definidos, teniendo en cuenta la concentración de ácido crómico del baño y la proporción de catalizador. En la figura 7.2 se presenta un gráfico [2] que muestra las condiciones de

de la placa brillante se muestra en la Figura 7.2.

En esta figura, la línea semirrígida A circunscribe el área de la placa brillante para soluciones que contienen unos 250 g L1 de CrO3, y la línea discontinua B circunscrita por la línea X es típica del comportamiento de la mayoría de los baños de cromado. Así, para producir depósitos brillantes a partir de una solución que contenga 250 g L1 de ácido crómico y 2,5 g L1 de sulfato a una temperatura de 40C, las densidades de corriente catódica entre 3 y 16 A dm2; a 45C las densidades de corriente a 45C las densidades de corriente deben ser un 50% más altas.

Si se desea un revestimiento más rápido y se dispone de suficiente potencia de corriente continua, la temperatura suele aumentarse a unos 55C y la densidad de corriente a unos 30 A dm2

Estas condiciones, cuando se utilizan con la solución L1 de 250 g para construir una de 250 g de solución L1 para construir una placa pesada con fines industriales, se obtiene una velocidad de revestimiento de casi 25 mm de cromo por hora. Se pueden obtener mayores velocidades de revestimiento con densidades de corriente más elevadas, en una proporción de 80:1, pero los depósitos tienden a volverse ligeramente ásperos y nodulares, lo que no supone ningún problema si las piezas van a ser rectificadas.

Las figuras 7.5-7.8 [95] muestran las eficiencias de corriente y de dos soluciones de cromado determinadas en el laboratorio. Las velocidades reales en la producción no se ajustan exactamente a estas, ya que las condiciones del taller nunca duplican exactamente las del laboratorio.

Otros datos de eficiencia actual fueron publicados por Griffin [96].

7.7 PODER DE PENETRACIÓN

El escaso poder de penetración de las soluciones de revestimiento de ácido crómico se refiere con frecuencia a tres fenómenos diferentes pero relacionados:

(1)el poder de cobertura, (2) el poder de penetración, y (3) el de recubrimiento brillante, ya comentados anteriormente. En virtud de su interrelación efectiva, los términos ''poder de cobertura'' y ''poder de proyección'' poder de lanzamiento se utilizan a veces erróneamente como sinónimos, tal vez porque los bateadores con poca potencia de lanzamiento y viceversa.

APLICACIONES

7.9.2 Materiales de construcción

La mayoría de los tanques para el cromado están hechos de acero y revestidos con algún tipo de material resistente a los ácidos. En el pasado, los tanques de cromado se hacían de acero revestido de plomo o de plomo antimonio de acero.

Los revestimientos de ladrillo resistentes al ácido también han resultado muy satisfactorios para los depósitos de cromado de acero [128], aunque ya no se utilizan casi nunca.

El tipo de revestimiento que da un servicio satisfactorio, consiste en láminas de resina sintética (cloruro de polivinilo plastificado, PVC) cementadas al depósito de acero y soldadas en las costuras y esquinas. Este tipo de revestimiento ahorra espacio en comparación con el revestimiento de ladrillo, pero generalmente no se recomienda para temperaturas superiores a 60C.

Se han desarrollado materiales aislantes especiales de tipo vinílico (Corroseal); han sido desarrollados para soportar la acción de las soluciones de cromo caliente y, por lo tanto, tienen buenas propiedades mecánicas.

Estos aislantes se utilizan en láminas, varillas, tubos, cintas y otras formas sólidas en la construcción de bastidores compuestos y en la electrodeposición líquida de cromo

Elemento semimetálico de apariencia blanco azulada, brillante y frágil, que se obtiene como subproducto al refinar minerales de cobre y plomo.

El niquelado brillante se pude trabajar también a temperatura ambiente

Cuando se da lugar a la relación humedad y los plásticos, uno de los comportamientos que se puede dar es el hidrofóbico, es decir, el material no tiene afinidad con el agua al ser un material polar, mientras que el agua es no polar.

Formación de interacciones entre moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto